Produkt	Bezeichnung	Organoid® ZIRBENWALD auf Flachsvlies	
	Artikelnummer	ZIRWAL0085FVPRW	
Hersteller	Adresse	ORGANOID GmbH
Nesselgarten 422 / Top 5
A-6500 Fließ
Österreich
	
Beschreibung und Anwendungsbereiche	Bezeichnung	Organoid® ZIRBENWALD auf Flachsvlies	
	Beschreibung	Natürliches pflanzliches Material mit deckender Auftragsstärke auf Flachsvlies
klimaneutral in Tirol produziert	
	Anwendungsbereiche	Als Tapete 
Als Dekor, wie Furnier auf Trägerplatten
	
Pflanzliches Material und Auftragsstärke	Pflanzliches Material	Farnblätter, Moos, Fichtennadeln und graue Baumflechten auf Zirbenspänen	
	Dichte	Auftragsstärke Premium, flächendeckend	
Format und Gewicht	Format	Rollenware in der Breite von 1.360 mm 	
	Gesamtstärke	1,2 mm	
	Gewicht	430 g/m²
	
Produktanforderungen	Lebensmittelecht	Bindemittelrezepturen im Sinne der EU-Verordnung 1935/2004 geeignet als Beschichtung für Bedarfsgegenstände für den Lebensmittelkontakt
	
Trägermaterial	Material	Wasserstrahlverfestigtes Mischgewebe aus Flachs und Viskose 	
	Eigenschaften	Ungebleicht und atmungsaktiv
Aus nachwachsenden Rohstoffen 
Besteht aus 65 % Flachs und 35 % Viskose	
	Anforderungen	Zertifiziert OEKO-TEX 100
Zugfestigkeit gemäß ISO 9073-3:
MD N/5cm >100
CD N/5cm >70
	
Technische Umsetzung	Zuschnitt	Mit Schere, Cutter oder Plotter	
	Kantentoleranz	ca. 1-2 mm	
	Anleitung	Als Wandtapete: 
•	Wandklebetechnik: Kleber auf die Wand auftragen, Bahnen lotrecht einlegen und mit einer Gummiwalze andrücken
•	Doppelnahtschnitt: Jede neue Bahn überlappt die vorherige um 2 cm. 
•	Ansatzfrei: Durch die Streuoptik ist kein Rapport beim Kleben zu beachten

Kleberflecken mit einem trockenen Tuch vorsichtig abtupfen. Bei der Montage angelöste Fasern können (nach Trocknung der Tapete) mit einer weichen Bürste oder einem trockenen Tuch abgetragen werden.
Als Dekor:
•	Verarbeitung mit dem gewohnten Maschinenpark eines Tischlers
•	Kleber (z.B. Weißleim) auf den Holzwerkstoff auftragen, da die Vliese Feuchtigkeit aufnehmen und es zu Leimdurchschlag führen kann
•	Beim Pressen die Naturoberfläche mit beigefügtem Trennpapier abdecken
•	Richtwerte:
Presstemperatur max. 60°C
Pressdruck ca. 1 kg/cm²
Leimauftrag: ca. 100 g/m²
Pressdauer: ca. 15 Minuten

Vorversuche/Probeversuche empfohlen
	
	Kleberempfehlungen	Als Tapete: Glutolin ECC extra clear
Als Dekor, wie Furnier auf Trägerplatten: Weißleim	
	Zu beachten	Tapezieruntergrund muss trocken, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt, staubfrei und eine neutrale Farbe haben. Frisch verputzte Oberflächen gut durchtrocknen lassen. Stark absorbierende Wände mit einer geeigneten Grundierung behandeln.

Bei sensiblen Anwendungen im Holzverbund auf Anfrage mitgelieferten Gegenzug verwenden. Es wird ein symmetrischer Aufbau empfohlen, d.h. dieselbe Naturoberfläche auf Vorder- und Rückseite.

Akklimatisierungshinweise für Organoid Naturoberflächen:
•	Vor dem Auspacken Inhalt auf Raumtemperatur bringen.
•	Produkte lichtgeschützt lagern, bei ca. 20° und 30-60% relativer Luftfeuchtigkeit.

Lagerung:
•	Rollenware: hängendes Lagersystem 
(z.B. Paternoster)
•	Einzeldecks: liegende Position 
(z.B. Schubladensystem)	
	Verarbeitungshinweise unter:	www.organoids.com/verarbeitung