Produkt	Bezeichnung	Organoid® WOLLE auf Flachsvlies	
	Artikelnummer	WOL0000085FVPRW	
Hersteller	Adresse	ORGANOID® TECHNOLOGIES GMBH
Nesselgarten 422 / Top 5
A-6500 Fließ
Österreich
	
Beschreibung und Anwendungsbereiche	Bezeichnung	Organoid® WOLLE auf Flachsvlies	
	Beschreibung	Schafwolle mit deckender Auftragsstärke auf Flachsvlies Natur
klimaneutral in Tirol produziert	
	Anwendungsbereiche	Als Tapete 
Als Schichtstoff im Holzverbund 
	
Material und Auftragsstärke	Material	Schafwolle	
	Dichte	Auftragsstärke Premium, flächendeckend
	
Format und Gewicht	Format	Rollenware, nutzbare Breite 1.200 mm	
	Gesamtstärke	0,8 mm	
	Gewicht	320 g/m²
	
Produktanforderungen	Lebensmittelecht	Bindemittelrezepturen im Sinne der EU-Verordnung 1935/2004 geeignet als Beschichtung für Bedarfsgegenstände für den Lebensmittelkontakt
	
Trägermaterial	Material	Wasserstrahlverfestigtes Flachsvlies Natur	
	Eigenschaften	Ungebleicht und atmungsaktiv
Aus nachwachsendem Rohstoff 
Besteht aus 100 % Flachs	
	Anforderungen	Zertifiziert OEKO-TEX 100
Zugfestigkeit gemäß ISO 9073-3:
MD N/5cm 65
CD N/5cm 45
	
Technische Umsetzung	Zuschnitt	Mit Schere, Cutter oder Plotter	
	Kantentoleranz	ca. 1-2 mm	
	Anleitung	Als Wandtapete: 
•	Wandklebetechnik: Kleber auf die Wand auftragen, Bahnen lotrecht einlegen und mit einer Gummiwalze andrücken
•	Doppelnahtschnitt: Jede neue Bahn überlappt die vorherige um 2 cm. 
•	Ansatzfrei: Durch die Streuoptik ist kein Rapport beim Kleben zu beachten

Im Verbund mit Holzwerkstoffen:
•	Verarbeitung mit dem gewohnten Maschinenpark eines Tischlers
•	Kleber (z.B. Weißleim) auf den Holzwerkstoff auftragen, da die Vliese Feuchtigkeit aufnehmen und es zu Leimdurchschlag führen kann
•	Beim Pressen die Naturoberfläche mit beigefügtem Trennpapier abdecken
•	Richtwerte:
Presstemperatur max. 60°C
Pressdruck ca. 1 kg/cm²
Leimauftrag: ca. 100 g/m²
Pressdauer: ca. 15 Minuten

Vorversuche/Probeversuche empfohlen
	
	Kleberempfehlungen	Als Tapete: Glutolin ECC extra clear
Im Verbund mit Holzwerkstoffen: Weißleim
	
	Zu beachten	Tapezieruntergrund muss trocken, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt, staubfrei und eine neutrale Farbe haben. Frisch verputzte Oberflächen gut durchtrocknen lassen. Stark absorbierende Wände mit einer geeigneten Grundierung behandeln.

Bei sensiblen Anwendungen im Holzverbund auf Anfrage mitgelieferten Gegenzug verwenden. Es wird ein symmetrischer Aufbau empfohlen, d.h. dieselbe Naturoberfläche auf Vorder- und Rückseite.

Akklimatisierungshinweise für Organoid Naturoberflächen:
•	Vor dem Auspacken Inhalt auf Raumtemperatur bringen.
•	Produkte lichtgeschützt lagern, bei ca. 20°C und 30-60% relativer Luftfeuchtigkeit.

Lagerung:
•	Rollenware: hängendes Lagersystem 
(z.B. Paternoster)
•	Einzeldecks: liegende Position 
(z.B. Schubladensystem)	
	Verarbeitungshinweise unter:	www.organoids.com/verarbeitung